乳酸乙酯

一、CAS:687-47-8    结构式：CH3CH(OH)COOC2H5    分子量：118.13

中文名：乳酸乙酯   英文名：Ethyl Lactate

二、物理性质

| 沸点（ ℃ ） | 154 |
| --- | --- |
| 熔点（ ℃ ） | -26 |
| 黏度（20℃）（mPa/s） | 2.61 |
| 相对密度（20℃）/mPa.s | 1.0348 |
| 闪点（闭口）（℃ ） | 46 |
| 折射率（20℃） | 1.4132 |
| 表面张力（mN/m）（20℃） | 29.20 |
| 蒸汽压（51℃）/kpa | 1.33 |

三、性能优势

1. 具有无毒、可生物降解、易循环使用、无腐蚀、不致癌和溶解性好等优点，以玉米等植物体为原料，原料具有再生性，属于生物溶剂，解决了传统溶剂挥发产生的健康和环境污染问题，绿色环保。

2．具有天然芳香味，有一定的气味遮盖作用，有效改善了传统溶剂产生的强刺激性气味的工作环境。

3.  对极性小的树脂有良好的溶解能力，能溶解硝酸纤维素、醋酸纤维素、醇酸树脂、贝壳松酯、马尼拉树脂、松香、虫胶、乙烯树脂等大多天然树脂及部分合成树脂。

四、适用领域

乳酸乙酯含有不对称碳原子，因而具有两种光学异构体，也是一种具有光学活性的重要工业溶剂，可用作硝化纤维、醋酸纤维、醇酸树脂、贝壳松酯、马尼拉树脂、松香、虫胶、乙烯树脂、油漆等的溶剂，在其他工业领域还被用作增塑剂。在不对称合成中可用来合成具有光学活性的羧酸酯，制药中用作压制药片的润滑剂等。具体如下：

1. 涂料：优良的高沸点环保溶剂，可有效提高漆膜性能，增加光泽度等。

2. 油墨：主要集中在打印机喷墨油墨以及印刷油墨领域，提高油墨的光泽度，而且气味好，污染小。

3. 清洗剂：这是乳酸乙酯用量最大的一个行业，能与许多有机溶剂自由混合，它对油性污垢和水溶性污垢都有很好的去除力，而且对金属等被清洗表面有很好的润湿能力，清洗之后能使物体表面具有良好的亲水性。主要适用于各种光盘、LED显示器、磁头、芯片、电路板基、模块、光学镜头、印刷网板、油墨、金属等的清洗。

4. 农药、医药中间体：在不对称合成中具有重要作用。

五、毒性/安全

1. 可燃性物质、应远离火源及强氧化剂。

2. 低毒，一般条件下使用无危险。

3. 危险品分类：第3类，高闪点易燃液体